国家纺织产品基本安全技术规范  GB 18401-2003

上海出入境检验检疫局

一、制定GB 18401的背景

1、国际贸易技术壁垒的出现

2、保护消费者的健康安全

3、国内“绿色消费”浪潮的兴起

4、纺织产品中含有有害物质

二、标准的适用范围

1、适用的产品范围

适用的产品范围是服用和装饰用纺织产品

我国境内生产、销售的上述纺织产品，不仅包括了国内制造和经销纺织产品，也包括了进口纺织产品

2、不适用的产品范围

— 土工布 、防水油毡基布等工程用纺织产品

— 造纸毛毯、帘子布、过滤布、绝缘布等工业纺织品

— 无土栽培基布等农业用纺织产品

— 防毒、防辐射、耐高温等特种防护用品

— 渔网、缆绳、登山用绳索等绳网类产品

— 麻袋、邮包等包装产品

— 医用纱布、绷带等医疗用品

— 布艺、毛绒类玩具

— 装饰挂布、工艺品等小物件装饰物

— 广告灯箱布、遮阳布等室外装饰产品

三、纺织产品分类

A类：婴幼儿用品

年龄在24个月以内的婴幼儿使用的纺织产品

B类：直接接触皮肤的产品

在穿着或使用时，产品的大部分面积直接与人体的皮肤接触的纺织产品

C类：非直接接触皮肤的产品

在穿着或使用时，产品不直接与人体皮肤接触、或仅有小部分面积直接与人体皮肤接触的纺织产品

纺织产品分类示例

| 类型 | 典型示例 |
| --- | --- |
| A类 （婴幼儿用品） | 尿布、尿裤、内衣、睡衣、围嘴儿、手套、袜子、 外衣、帽子、床上用品 |
| B类 (直接接触皮肤的产品) | 文胸、腹带、背心、短裤、棉毛衣裤、衬衣、裙子、 裤子、袜子、床单 |
| C类 (非直接接触皮肤产品) | 毛衣、外衣、裙子、裤子、窗帘、床罩、墙布、填 充物、衬布 |

四、主要技术要求

| 项目 |  | A类 | B类 | C类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛含量 (mg/kg) ≤ |  | 20 | 75 | 300 |
| pH值a |  | 4.0~7.5 | 4.0~7.5 | 4.0~9.0 |
| 染色牢度b（级）≥ | 耐水（变色、沾色） | 3-4 | 3 | 3 |
|  | 耐酸汗渍（变色、沾色） | 3-4 | 3 | 3 |
|  | 耐碱汗渍（变色、沾色） | 3-4 | 3 | 3 |
|  | 耐干摩擦 | 4 | 3 | 3 |
|  | 耐唾液（变色、沾色） | 4 | — | — |
| 异味 |  | 无 |  |  |
| 可分解芳香胺染料c (mg/kg) ≤ |  | 20 |  |  |
| - 后续加工工艺中必须要经过湿处理的中间产品，pH值可放宽至4.0~10.5之间。 - 洗涤褪色型产品不要求。 |  |  |  |  |

危害分析

1、色牢度：人体的汗液、唾液中酶的作用促使染料分解，被吸收，造成损害。

2、异味：霉味、臭味、鱼腥味等过量的化学药剂残留，可能影响人体健康。

3、PH值：人类皮肤表层呈弱酸性，防止疾病入侵的天然屏障，易控制在中性或弱酸性。

4、甲醛含量：有毒化学品，可刺激呼吸系统和皮肤引起过敏和炎症，长期接触易诱发癌症

5、偶氮染料：偶氮染料对生物有较大的毒性，长期接触易诱发癌症，相当难生物降解,随废水排入环境后会对环境造成危害。

五、典型案例分析

- 色牢度不合格

色牢度不合格的样品集中在红色、黑色等深色样品，尤其是真丝面料，印花、涂层部位等。

1、从越南进口的红色全棉女童连衣裙，其耐水沾色仅为2-3级，耐汗渍沾色最差的为2级，耐唾液沾色也仅2级。

2、韩国进口的儿童背心，其印花部位的耐干摩擦色牢度为3级，不符合A类产品不低于4级的要求。

3、从越南匈牙利进口的黑色儿童上衣，其耐酸汗和碱汗沾色色牢度最差的为2-3级。

4、从印度进口的红色女童T恤，其耐唾液沾色为3-4级。

5、化纤针织睡衣，在其花边部分测得甲醛含量为97.6mg/kg，超出了75mg/kg的限量。

6、同色牢度测试类似，禁用偶氮染料检出不合格样品也主要集中深色染料，印花、涂层等部位。